ＴＪＩインキ物性試験表

| ＡＢＳ樹脂上試験結果 |  |  | ＡＢＳ＋ＵＶ塗装上試験結果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 | 試験結果 |  | 試験内容 | 結果 |
| 色 | 白 |  | 熱・湿試験４５℃・９５％・１２０h後剥げない事 | ＯＫ |
| 補強剤 | ＴＪＫ硬化剤 |  | 高温試験 ８５℃・９６h後剥げない事 | ＯＫ |
| 希釈溶剤 | Ｔ－０２ |  | 耐寒試験 －４０℃・９６h後剥げない事 | ＯＫ |
| 印刷素材 | 黒ＡＢＳ平板 |  | ﾋｰﾄｼｮｯｸ試験（下記試験後剥げない事） 40℃・１ｈ→８５℃・１ｈ×６サイクル→２０℃・１．５ｈ→２ｈ放置→６５℃・９５％・４ｈ→２ｈ放置→４０℃・９５％・１０ｈ→２ｈ放置→－３０℃・２ｈ→１ｈ放置 | ＯＫ |
| 乾燥条件 | ７０℃６０分 |  |  |  |
| 初期密着 | 100/100 |  |  |  |
| 硬度 | ①Ｈ ②９Ｈ以上 |  |  |  |
|  |  |  | ｱﾙｺｰﾙ（I.P.A）・ﾗﾋﾞﾝｸﾞ、ｽﾄﾛｰｸ３０㎜ 荷重５００ｇ－７５往復（欠けなき事） 荷重５００ｇ－２００往復（読める事） | ＯＫ ＯＫ |
| 耐ｱﾙｺｰﾙ性 | ２００回以上 |  |  |  |
| 耐ｷｼﾚﾝ性 | ２００回以上 |  |  |  |
|  |  |  | 耐摩耗試験 ﾌﾟﾗｹｼｺﾞﾑ荷重５００ｇ×１２５０往復（欠けなき事） ｼﾞｰﾝｽﾞ 荷重５００ｇ×５０００往復（欠けなき事） | ＯＫ ＯＫ |
| 耐ｶﾞｿﾘﾝ性 | ２００回以上 |  |  |  |
| 耐油脂性 | ２００回以上 |  |  |  |
| 耐中性洗剤性 | ２００回以上 |  | 耐油脂性 ﾆﾍﾞｱ花王塗布後４５℃・９５％・９６ｈ（剥げないこと） 資生堂ﾌﾞﾗﾊﾞｽ滴下４５℃・９５％・９６ｈ（剥げないこと） 人工汗液（ｱﾙｶﾘ）４５℃・９５％・９６ｈ（剥げないこと） 人工汗液（酸性）４５℃・９５％・９６ｈ（剥げないこと） | ＯＫ ＯＫ ＯＫ ＯＫ |
| 耐水性 | - 異常なし - 100/100 |  |  |  |
| 耐湿性 | - 異常なし - 100/100 |  |  |  |
|  |  |  | 爪スクラッチ 荷重１㎏・７０往復・１５０回（判別できること） | ＯＫ |
| 耐寒性 | - 異常なし - 100/100 |  |  |  |
| 耐ｱﾙｶﾘ性 | - 異常なし - 100/100 |  |  |  |
| 耐酸性 | - 異常なし - 100/100 |  |  |  |
| 耐摩擦性 | ５００回以上 |  |  |  |
| 耐人工汗液性 | ５００回以上 |  |  |  |
| 促進耐候①300h | △Ｅ＝0.99 |  |  |  |
| 同上 ②600h | △Ｅ＝0.78 |  |  |  |
| 同上 ③1,300h | △Ｅ＝1.50 |  |  |  |

  - 注　記載の数値は試験値であり、保証値ではありません

ＴＪＩインキ物性評価方法

| 試験項目 | 試験方法 | 評価 |
| --- | --- | --- |
| 初期密着 | クロスカットセロテープ剥離試験 | 0/100～100/100 |
| 硬度 | 鉛筆硬度試験 | 傷の付いた硬度 剥離した硬度 |
| 耐アルコール性 | 99.5％ｴﾁﾙｱﾙｺｰﾙをガーゼに浸し 荷重500㌘でﾗﾋﾞﾝｸﾞ試験 | 剥離した回数 （最高200回まで） |
| 耐キシレン性 | 工業用ｷｼﾚﾝをガーゼに浸し 荷重５００㌘でﾗﾋﾞﾝｸﾞ試験 | 同上 |
| 耐ガソリン性 | 無鉛ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝをガーゼに浸し 荷重５００㌘でﾗﾋﾞﾝｸﾞ試験 | 同上 |
| 耐油脂性 | ﾊﾝﾄﾞｸﾘｰﾑ（花王ﾆﾍﾞｱ）をガーゼに浸し 荷重５００㌘でﾗﾋﾞﾝｸﾞ試験 | 同上 |
| 耐中性洗剤性 | 花王製ﾌｧﾐﾘｰﾌﾚｯｼｭ原液をガーゼに浸し 荷重５００㌘でﾗﾋﾞﾝｸﾞ試験 | 同上 |
| 耐水性 | 水道水に１０日間浸漬した後 荷重５００㌘でﾗﾋﾞﾝｸﾞ50回ｸﾛｽｶｯﾄﾃｽﾄ | 外観目視観察 0/100～100/100 |
| 耐湿性 | 60℃95％の恒温槽に96時間放置した後 荷重５００㌘でﾗﾋﾞﾝｸﾞ50回ｸﾛｽｶｯﾄﾃｽﾄ | 同上 |
| 耐寒性 | -30℃の恒温槽に48時間放置した後 荷重５００㌘でﾗﾋﾞﾝｸﾞ50回ｸﾛｽｶｯﾄﾃｽﾄ | 同上 |
| 耐アルカリ性 | NaOH 5％水溶液に４８時間浸漬した後 荷重５００㌘でﾗﾋﾞﾝｸﾞ50回ｸﾛｽｶｯﾄﾃｽﾄ | 同上 |
| 耐酸性 | H2SO4 5％水溶液に４８時間浸漬した後 荷重５００㌘でﾗﾋﾞﾝｸﾞ50回ｸﾛｽｶｯﾄﾃｽﾄ | 同上 |
| 耐摩擦性 | 学振式荷重1㎏・乾式綿布500回 | 外観目視観察 |
| 耐人工汗液 | 学振式荷重1㎏・乾式綿布500回 | 同上 |
| 促進耐候性 | ｻﾝｼｬｲﾝｳｪｻﾞｰｵﾒｰﾀｰ（ﾌﾞﾗｯｸﾊﾟﾈﾙ63℃） 300時間 600時間 1300時間 | 色差測定 |

注１＊人工汗液組成　：　NaCl 7g ＋ 尿素 1g ＋ 乳酸 0.7g ＋ 蒸留水 → 1000ml

注２＊印刷条件　　　：　促進耐候性試験のみスクリーン印刷、その他はパット印刷