平成１3年6月

TJIインキ&TJK硬化剤

（有）巽 社

群馬県佐波郡玉村町角渕5190

TEL 0270-65-2339

FAX 0270-65-3317

タ イ プ　　蒸発乾燥型　グロス

用　　途　　：ＡＢＳ・硬質塩ビ等のプラスチック材

：金属類及び塗装品・ＵＶ塗装

特　　徴　　：光沢が優れた厚膜タイプのインキです。

使用方法

希 釈 剤　　Ｔ－０２（標準）・Ｔ－０１（遅乾）

インキ１００に対して溶剤を２０～３０の割合で加え、良く攪拌してから印刷して下さい。

硬 化 剤　　ＴＪＫ

インキ１００に対して硬化剤１０～１２の割合で加え、良く攪拌してから印刷して下さい。

乾　　燥　　７０℃～８０℃にて、３０～５０分間強制乾燥をしてください。

また、強制乾燥を行っても最終強度が出るまでには、7日間～１０日間程度あとになります。

荷　　姿　　インキ1㎏缶（注２）・ＴＪＫ硬化剤100g容器・1㎏容器

Ｔ－０２及びＴ－０１溶剤　15㎏缶

注意事項　①硬化剤を使用した場合にはポットライフ（３～５時間程度）が生じます。ポットライフを過ぎてもインキは流動性があり印刷は可能ですが、硬化強度・密着性は低下していますので使用は避けて下さい。また、使用環境によりポットライフ時間が異なりますので、使用前にテストを行い使用して下さい。

②ＴＪIインキは、製造日から一年以内に使用を終えてください。また、保管時は蓋を確実に閉めて密封してください。

③ＴＪＫ硬化剤は単体でも硬化しますので、使用後は必ず密栓して下さい。また、残量が多い場合でも１ヶ月以内に使いきる様にして下さい。

④強制乾燥後、7日間から10日間以内に強い強度を求める試験（爪スクラッチ・耐摩耗試験等）で満足な結果でないことが有ります。

⑤御使用に際しては、製品安全データシート（ＭＳＤＳ）を御参照下さい。

| 消防法及び有機溶剤中毒予防規則（有機則）による分類 品名 | 消防法危険物分類 | 有機則分類 |
| --- | --- | --- |
| ＴＪＩインキ | 第四類 第二石油類 | 第２種有機溶剤等 |
| Ｔ－０１溶剤 | 第四類 第二石油類 | 第２種有機溶剤等 |
| Ｔ－０２溶剤 | 第四類 第二石油類 | 第２種有機溶剤等 |
| ＴＪＫ硬化剤 | 第四類 第一石油類 | 第２種有機溶剤等 |

注１）弊社特注インキの為５㎏以上での受注になります。１㎏のみの御注文に関しては御相談下さい。

注２）２５℃の場合